成人专科统考课程《建筑材料》期末复习指导

一、课程考核的内容和要求

第1章  绪论

此章内容仅要求了解，不作为考核范围

第2章  建筑材料的基本性质

考核目的：

通过考核使学生掌握建筑材料的基本性质和技术指标，以掌握学习和分析各类建筑材料性质及应用的工具，为进一步深入学习打下基础。

考核知识点：

1．材料的密度、表观密度、体积密度、堆积密度、孔隙率和密实度的概念、表达式、各密度指标所表达的材料构造的特点；

2．材料吸水率、含水率、耐水性的概念及指标；材料导热性的影响因素及导热系数的表达式。

3．材料的强度与强度等级的概念及区别；弹性和塑性、脆性和韧性的概念。

4．材料的各种基本性质的有关计算。

5．材料耐久性的概念及耐久性的影响因素。

考核要求

1．掌握材料的密度、表观密度、体积密度、堆积密度、孔隙率和密实度；材料与水有关的性质及指标；材料的导热性及导热系数；材料的强度与强度等级；弹性和塑性、脆性和韧性的概念；材料的各种基本性质的有关计算；材料的耐久性及影响因素。

2．理解材料的组成结构和构造；影响材料强度试验结果的因素；影响导热性的因素。

3．了解材料的耐燃性和耐火性；材料的热容和热容量；材料的硬度和耐磨性。

第3章  石  材

此章内容仅要求了解，不作为考核范围

第4章 气硬性胶凝材料

考核目的：

通过考核使学生了解石灰、石膏和水玻璃同属无机材料，它们的结构和性质稳定。使用中或遭受破坏时不会释放出有害气体，因此是理想的绿色建筑材料之一。特别是石膏，它的多种良好性能使它在新型墙体材料、吊顶材料中应用越来越广泛。

考核知识点：

1．石灰、石膏、水玻璃三种气硬性胶凝材料凝结硬化机理的特点及区别。

2．石灰、石膏、水玻璃各自的性能特点及应用、保管注意事项。

3．过火石灰、石灰的陈伏、水玻璃模数的概念和装饰石膏制品的种类。

考核要求

1．掌握气硬性胶凝材料的硬化机理、性质和应用。

2．掌握石灰的陈伏、水玻璃模数及水玻璃固化剂的概念。

3．理解准确地选择和使用好气硬性胶凝材料规则的具体含义。

第5章 水泥

考核目的：

通过考核使学生掌握硅酸盐系列水泥的技术性质、特性，掌握水泥在选用、贮存和运输中的注意事项，以获得正确选择和应用水泥、并对于水泥应用中的技术问题给于分析处理的能力

考核知识点：

1．硅酸盐水泥的技术性质，通用水泥的各自特性。

2．活性混合材料和非活性材料的性能，在各种水泥中的作用。

3．不合格水泥和废品水泥的概念，在工程中的使用要求。

4．水泥在选用、贮存和运输中的注意事项。

考核要求

1．掌握硅酸盐水泥的技术性质及其它五种通用水泥的特性以及使用范围。

2．掌握水泥选用、贮存、运输时的注意事项。

3．掌握水泥石腐蚀的概念、类型和防止措施。

4．理解活性混合材料与非活性混合材料的概念、特性和它们在各种水泥中的作用。

5．了解硅酸盐水泥的原料、生产工艺及水化机理。

第6章 混 凝 土

考核目的：

通过考核使学生掌握混凝土的技术性质、特性、配制方法和常见技术问题的处理措施，初步具备混凝土应用和试验的能力。为在工程中进行混凝土施工和进一步学习相关后续课程打下基础。

考核知识点：

- 混凝土的四项基本要求的内容。

- 细骨料的细度模数和粗骨料最大粒径的定义及确定方法。粗骨料颗粒级配的定义及连续级配和间断级配的概念、

- 混凝土拌合物工作性的含义及确定、砂率的概念及与混凝土拌合物的工作性的关系，调整工作性的常用方法。

- 混凝土的立方体抗压强度的定义和确定方法、立方体抗压强度的标准值及强度等级的定义；影响混凝土强度的因素；混凝土强度公式的运用；提高混凝土强度的措施。

- 混凝土配制的基本参数（水灰比、砂率、单位用水量）的确定；混凝土配合比设计计算及调整。

- 混凝土常用外加剂（减水剂、早强剂、引气剂）的主要性质、选用和应用要点。减水剂的作用机理。

考核要求

1.掌握混凝土的四项基本要求；细骨料的细度模数概念和确定方法；粗骨料的最大粒径、连续级配和间断颗粒级配的概念。

2．掌握混凝土拌合物工作性的含义；影响混凝土拌合物工作性的因素；调整工作性的原则；水灰比和合理砂率的概念。

3．掌握混凝土的立方体抗压强度、立方体抗压强度的标准值及强度等级的概念及试验、确定方法；影响混凝土强度的因素；混凝土强度公式的运用；提高混凝土强度的措施。

4．掌握混凝土配合比设计的过程和具体设计方法（混凝土配制强度、基准配合比、实验室配合比、施工配合比的确定）。

5．掌握混凝土外加剂的种类、主要性质、选用和应用要点。

6.理解混凝土对粗、细骨料的质量要求及这些质量要求对混凝土的经济、技术影响；混凝土的轴心抗压强度的确定及其与立方体抗压强度之间的关系；混凝土质量的评定原则；混凝土强度保证率的意义；减水剂、早强剂、引气剂的作用机理及常用品种；普通混凝土的耐久性。

7．了解混凝土的组成及特点；常用统计量（平均值、标准差、变异系数）的意义；普通混凝土的结构及破坏类型；其他外加剂的主要技术特性及应用范围。

第7章 建筑砂浆

考核目的：

通过考核使学生掌握砌筑砂浆技术性质和选用，了解普通抹面砂浆的品种及作用，以获得正确选择和应用各种砂浆的能力

考核知识点：

1．砂浆混合物的和易性。

2．砌筑砂浆的强度及配合比确定。

3．普通抹面砂浆的品种及作用。

考核要求

- 掌握砂浆和易性概念及测定方法，砌筑砂浆的强度及配合比确定。

- 了解普通抹面砂浆的品种及作用。

第8章 烧土制品及熔融制品

考核目的：

通过考核使学生掌握和了解烧土制品及熔融制品的品种、性质和选用，尤其是新型墙体材料的品种及特性，建立应用节能环保建材的概念和意识。

考核知识点：

1．烧结普通砖的技术性质。

2．新型墙体材料的品种及发展。

3．玻璃的性质，平板玻璃及玻璃制品的特点及用途。

4．常用建筑陶瓷制品的品种、性质及应用。

考核要求

1．掌握新型墙体材料的品种及特性。

2．理解玻璃的性质，平板玻璃及玻璃制品的特点及用途。

3．了解常用建筑陶瓷制品的品种、性质及应用。

4．了解烧结普通砖的技术性质及合理应用。

第9章 建筑钢材

考核目的：

通过考核使学生在重点理解和掌握建筑钢材主要力学性能和工艺性能的基础上，结合现场教学、试验，达到可运用建筑钢材的性能特点和规范规定的技术标准，正确选择并合理的应用建筑钢材的目的。

考核知识点：

1．建筑钢材的分类及技术性能。

2．建筑钢材的化学成分对性能的影响。

3．建筑钢材的冷加工及时效。

4．建筑钢材的标准和应用。

考核要求

1．掌握建筑钢材的主要力学性能（抗拉性能、冲击韧性）和工艺性能（冷弯性能）。

2．掌握建筑钢材的分类、标准和应用。掌握钢号的确定方法。

3．理解钢材冷加工强化和时效的概念及对钢材性能的影响。

4．建筑钢材的化学成分对性能的影响。

第10章 高分子建筑材料

此章内容仅要求了解，不作为考核范围

第11章 防水材料

考核目的：

通过考核使学生结合工程实例中建筑石油沥青的选用情况和防水卷材、防水涂料的使用来理解建筑石油沥青、防水卷材、防水涂料特别是新型防水材料的性能特点，掌握其应用技能。

考核知识点：

- 石油沥青的技术性质及石油沥青的选用。

- 防水卷材的性能要求及各类防水卷材的性能及应用。

- 防水涂料的主要性能要求及防水涂料的选用。

- 石油沥青的掺配和改性。

考核要求

- 掌握建筑石油沥青的主要性能（黏性、塑性、温度敏感性、大气稳定性）、技术指标（针入度、延伸度、软化点、针入度比）及牌号的概念、建筑石油沥青的选用原则。

- 掌握防水卷材的性能要求，各类防水卷材的特点、主要性能及应用；防水涂料的性能要求及选用

- 理解石油沥青组分对石油沥青技术性能的影响。

- 了解石油沥青的组分及其作用；沥青的改性和沥青的掺配原理。

第12章 木材及制品

考核目的：

通过考核使学生以掌握木材基本知识为基础，结合教材及认知实践学会在建筑工程中选择和使用木材。

考核知识点：

1．木材的分类、构造及木材的物理力学性质。

2．木材的综合利用及常用的木材制品。

考核要求

1．掌握木材的纤维饱和点、平衡含水率、标准含水率的概念及应用意义。

2．理解木材的各向异性、湿胀干缩及含水率对木材性质的影响。

3．理解木材强度的特点及影响因素。

4．了解木材在建筑工程中的主要应用及木材的综合利用制品和人造木板材的甲醛释放量问题及选用注意事项。

第13章 建筑材料试验

此章内容仅要求了解，不作为考核范围

二、考核题型

本课程考试共有四大题型：

- 单项选择题（每小题2分，共30分）

- 多项选择题（每小题4分，共20分）

- 判断题（每小题1分，共10分）

- 简答题（每小题5分，共20分）

- 计算题（每小题10分，共20分）

三、练习题

一、单项选择题

1.材料的孔隙状态应属于材料的（     ）。A

A．物理性质       B．化学性质         C．力学性质         D．耐久性

2. 下列各种材料的构造属于纤维状的是（     ）。 D

A．玻璃           B．钢材             C．混凝土          D．木材

3.材料耐久性的常规实验是测定材料的（     ）。A

A．抗冻性         B．抗渗性           C．抗碳化性         D．抗风化性

4.在冲击、震动荷载作用下，材料可吸收较大的能量产生一定的变形而不破坏的性质称为（     ）。D

A．耐磨性         B．强度             C．硬度             D．韧性

5. 下列各种材料的构造属于纤维状的是（     ）。  D

A．玻璃           B．钢材             C．混凝土           D．木材

6. 材料憎水性是指润湿角（     ）。 B

A．θ＜90°        B．θ＞90°        C．θ=90°         D．θ=0°

7. 软化系数表明材料的（     ）。C

A．抗渗性          B．抗冻性          C．耐水性          D．吸湿性

8. 材料的密度应属于材料的（     ）。A

A．物理性质       B．化学性质         C．力学性质         D．耐久性

9. 材料的孔隙率P与密实度D的关系是（     ）。C

A．P=D-1          B．D=P-1           C．D=1-P          D．D=P

10. 石灰硬化时理想的条件是（     ）环境。 B

A．自然           B．干燥            C．潮湿           D．水中

11. 建筑石膏的化学成分是（     ）。 B

A．无水硫酸钙                        B．β型半水石膏

C．α型半水石膏               	     D．天然二水石膏

12. 用沸煮法检验水泥安定性，只能检查出由（     ）所引起的安定性不良。A

A．游离CaO        B．游离MgO        C．（A+B）         D．SO3

13. 石灰消化时为了消除“过火石灰”的危害，可在消化后“陈伏”（     ）左右。C

A．半年           B．三月             C．半月             D．三天

14. 石灰硬化时理想的条件是（     ）环境。B

A．自然          B．干燥             C．潮湿             D．水中

15. 纯（    ）与水反应是很强烈的，导致水泥立即凝结，故常掺入适量石膏以便调节凝结时间。C

A．C3S             B．C2S              C．C3A              D．C4AF

16.建筑石膏制品的主要缺点是（     ）。B

A．保水性差       B．耐水性差         C．防火性差         D．自重大

17.下列各组胶凝材料均是气硬性胶凝材料的是（     ）。A

A．石灰、石膏、水玻璃                 B．石灰、水泥、水玻璃

C．石膏、水泥、水玻璃                 D．石灰、水泥、石膏

18. 硅酸盐水泥中最主要的矿物组分是（     ）。A

A．硅酸三钙       B．硅酸二钙        C．铝酸三钙          D．铁铝酸四钙

19. 下列各类水泥，用量最大，应用最为广泛的是（     ）。A

A．硅酸盐水泥                        B．铝酸盐水泥

C．硫铝酸盐水泥                      D．铁铝酸盐水泥

20. 国家规范中规定，水泥（     ）检验不合格时，需按废品处理。B

A．强度            B．初凝时间        C．终凝时间        D．水化热

21. 水泥石体积安定性不良的主要原因之一是（    ）含量过多。C

A．Ca(OH)2                            B．3CaO·Al2O3·6H2O

C．CaSO4·2H2O                         D．Mg(OH)2

22.对安定性不良的水泥，处理的方法是（     ）。D

A．照常使用                           B．降级使用

C．不得用于重要工程                   D．不得用于任何工程

23. 下列各类水泥，用量最大，应用最为广泛的是（     ）。A

A．硅酸盐水泥                         B．铝酸盐水泥

C．硫铝酸盐水泥                       D．铁铝酸盐水泥

24.硅酸盐水化热高的特点决定了硅酸盐水泥不宜用于（     ）。B

A．预应力混凝土工程                   B．大体积混凝土工程

C．高强混凝土工程                     D．路面与地面工程

25. 混凝土立方体抗压强度试件的标准尺寸为（     ）。B

A．100mm×100mm×100mm                 B．150mm×150mm×150mm

C．200mm×200mm×200mm                 D．70.7mm×70.7mm×70.7mm

26. 国标规定硅酸盐水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在（     ）龄期的强度来评定的。C

A．28天                              B．3天、7天和28天

C．3天和28天                        D．7天和28天

27. 不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥，其3d、28d的（     ）强度应符合规定。B

A．抗压、抗拉     B．抗压、抗折       C．抗拉、抗折       D．抗压、抗弯

28. 混凝土中细骨料最常用的是（     ）。C

A．山砂           B．海砂            C．河砂           D．人工砂

29. 炎热夏季施工的混凝土工程，常采用外加剂是（     ）。B

A．早强剂           B．缓凝剂          C．引气剂         D．速凝剂

30. 公式f cu=fcu,k-tσ中，t为（     ）。A

A．－1.645         B．1.645           C．4             D．95％

31. 混凝土的强度等级是根据（     ）标准值来确定的。 C

A．抗拉强度        B．劈裂强度        C．立方体抗压强度    D．棱柱抗压强度

32. 坍落度是表示塑性混凝土（     ）的指标。 A

A．流动性          B．粘聚性          C．保水性        D．含砂情况

33. 配1m3混凝土，需水泥300kg，水180kg，现场配制时加水量为150kg，混凝土的水

灰比为（     ）。C

A．0.50           B．0.55             C．0.60             D．无法确定

34.混凝土拌合物的流动性能够反映（     ）。A

A．混凝土拌合物的稀稠程度及充满模板的能力

B．混凝土拌合物的稳定性

C．混凝土拌合物的均匀性

D．混凝土拌合物的饱和状态

35.下列各种混凝土外加剂主要用来调节混凝土凝结时间的是（     ）。B

A．减水剂          B．早强剂           C．膨胀剂          D．着色剂

36. 在砂浆中掺入石灰膏，可明显提高砂浆的（     ）。C

A．流动性          B．耐久性           C．保水性         D．强度

37.砂浆的稠度用（     ）表示。 B

A．针入度          B．沉入度           C．坍落度          D．分层度

38. 砂浆的流动性用（    ）。A

A．沉入度          B．分层度          C．坍落度            D．工作度

39. 砌筑砂浆的强度主要取决于（     ）。D

A．水灰比与水泥标号                   B．水灰比与水泥用量

C．用水量与水泥标号                   D．水泥用量与水泥标号

40.烧结多孔砖的强度等级按（     ）来评定。B

A．抗压荷载        B．抗压强度         C．抗折强度       D．抗折荷载

41.砖在使用过程中的盐析现象称为（     ）。C

A．陈伏            B．爆裂             C．泛霜            D．起热

42. 烧结普通砖强度等级的表示方法是（     ）。 C

A．D10             B．C10            C．MU10           D．S10

43. 屈服强度为235MPa，质量等级为A级的沸腾钢牌号为（     ）。C

A．Q235-F·A       B．A·b -Q235       C．Q235-A·F       D．A·Z -Q235

44. 下列各种钢锭脱氧程度最弱的是（     ）。A

A．沸腾钢          B．镇静钢           C．半镇静钢        D．特殊镇静钢

45.下列品种中，（     ）是按化学成分分类的。A

A．低碳钢          B．普通钢           C．镇静钢          D．转炉钢

46. 钢结构设计时，碳素结构钢是以（     ）值作为设计依据的。B

A．屈强比          B．屈服强度      C．抗拉强度       D．疲劳强度

47. 建筑中主要应用的是（     ）号钢。C

A．Q195            B．Q215           C．Q235           D．Q275

48.通常所说的“马赛克”是指（     ）。 C

A．釉面砖          B．通体砖           C．陶瓷锦砖        D．抛光砖

49. 抹面砂浆通常可以分为两层或三层进行施工，若采用两层进行施工，省去的一层应为（     ）。B

A．底层砂浆        B．中层砂浆         C．面层砂浆        D．不能确定

50.用于防腐作用的沥青选用（    ）较好。A

A．煤沥青                              B．建筑石油沥青

C．道路石油沥青                        D．普通石油沥青

51. 石油沥青的牌号由低到高，则沥青的（     ）由小到大。B

A．黏性            B．塑性           C．温度稳定性     D．(A+B)

52. 针入度指数越大，表示沥青的感温性（      ）。A

A．越大             B．越小            C．无相关关系     D．不变

二、多项选择题

1．（          ）的材料强度较高。ABC

A．密实度大               B．表观密度大          C．硬度大

D．孔隙率大               E．吸水率大

2．与水有关的性质有（           ）。ABCDEF

A．亲水性              B．憎水性                C．吸水性

D．耐水性              E．抗渗性                F．抗冻性

3．石灰在空气中凝结硬化受到的作用有（            ）。ACD

A．结晶作用                 B．酸化作用             C．碳化作用

D．干燥作用

4．水泥石的腐蚀包括（         ）。 ABCD

A．软水腐蚀 　　　        B．强碱腐蚀　　　　    C．盐类腐蚀

D．酸类腐蚀               E．硬水腐蚀

5．矿渣水泥适用于（          ）的混凝土工程。BCE

A．早强                B．耐热              C．海港

D．冬季施工            E．大体积

6．活性混合材料有（         ）。CDE

A．石灰石                 B．石英砂               C．粒化高炉矿渣

D．火山灰                 E．粉煤灰

7．硅酸盐水泥具有的强度等级是（          ）。CDE

A．32.5                B．32.5R             C．42.5

D．42.5R               E．52.5R

8．影响硅酸盐水泥技术性质的因素有（            ）。ABCE

A．石膏掺量            B．养护时间（龄期）       C．温度和湿度

D．强度                E．外加剂的影响           F．凝结时间

9．改善混凝土拌合物流动性能的外加剂有（            ）。AC

A．减水剂              B．缓凝剂                 C．引气剂

D．早强剂              E．防水剂                 F．促硬剂

10．以下哪些属于混凝土的耐久性（            ）。ABD

A．抗冻性 　　　     B．抗渗性　　　   　C．和易性　　  　  D．抗腐蚀性

11．砂浆的和易性包括（         ）。AC

A．流动性 　　　          B．粘聚性　　　　      C．保水性

D．泌水性                 E．离析性

12．对于砖、多孔混凝土或其他多孔材料用砂浆，其强度主要取决于（        ）。CD

A．水灰比 　　　     B．单位用水量　　　 C．水泥强度　　　  D．水泥用量

13．目前我国钢筋混凝土结构中普遍使用的钢材是（         ）。ABCDE

A．热轧钢筋               B．冷拔低碳钢丝         C．钢绞线

D．热处理钢筋             E．碳素钢丝

14．含碳量较高的钢材（          ）性能较好。ABC

A．屈服强度            B．抗拉强度          C．硬度

D．冷弯                E．冲击韧性

15．钢的有利合金元素为（            ）。CDF

A．硫          B．磷         C．硅        D．钒          E．氧         F．钛

16．能代替普通粘土砖用于一般工业与民用建筑中的是（        ）。ABC

A．烧结页岩砖 　　　   B．烧结煤矸石砖　　　C．烧结粉煤灰砖

D．烧结多孔砖          E．烧结空心砖

17．沥青胶的组成包括（        ）。 AC

A．沥青                   B．基料                 C．填料

D．分散介质               E．助剂

三、判断题

（×）1．通常，建筑材料的体积密度大于密度。

（√）2．材料的开口孔隙率的大小，可根据该材料的体积吸水率来确定。

（×）3．材料进行强度试验时，加荷速度的快慢对试验结果没有影响。

（√）4．材料化学组成的不同是造成其性能各异的主要原因。

（×）5．一般情况下，大试件的强度往往大于小试件的强度。

（×）6．当润湿角θ≤90°，此种材料称为憎水材料。

（×）7．石灰膏在使用前，一般要陈伏两周以上，主要目的是消除欠火石灰。

（×）8．石膏硬化时体积膨胀大，硬化后孔隙率增大。

（√）9．陈伏期间，石灰浆表面应敷盖一层水，以隔绝空气，防止石灰浆表面碳化。

（×）10．生石灰吸湿性和保水性都非常差，绝对不能作为干燥剂使用。

（×）11．水玻璃属于有机胶凝材料。

（×）12．按规范规定，硅酸盐水泥的初凝时间不迟于45min。

（×）13．粉煤灰水泥的耐磨性优于硅酸盐水泥。

（√）14．作为水泥混合材料的激发剂，主要是指氢氧化钙和石膏。

（×）15．水泥的水化硬化一般在28天内发展速度较慢，28天后发展速度较快。

（√）16．海水中的镁盐对水泥石有腐蚀作用。

（√）17．混凝土中掺外加剂可提高混凝土的强度。

（×）18．普通混凝土受压时，最可能发生的破坏形式是骨料先破坏。

（×）19．体积安定性不合格的水泥可降低强度等级使用。

（√）20．硅酸盐水泥的强度等级分为六个等级。

（√）21．常将人工破碎而成的石子称为碎石，而将天然形成的石子称为卵石。

（×）22．在混凝土拌合物水泥浆越多和易性就越好。

（√）23．砌筑的保水性用“分层度”表示。

（√）24．砌筑砂浆掺入石灰膏而制得混合砂浆其目的是改善和易性。

（√）25．砂浆的粘结力与砖石的表面状态、洁净程度、湿润情况及施工养护条件等有关。

（×）26．钢中磷（P）的危害主要是热脆性。

（×）27．含硫的钢材在焊接时易于产生冷脆性。

（×）28．沸腾钢最适合用于低温下承受动载的焊接钢结构。

（×）29．结构设计时硬钢以fY作为设计计算取值的依据。

（√）30．空心砖只可应用于非承重墙体。

（√）31．泛霜是烧结砖在使用过程中的一种盐析现象。

（√）32．石油沥青的塑性用延度表示。延度越大，塑性越好。

（×）33．煤沥青的大气稳定性优于石油沥青。

（×）34．沥青的电绝缘性非常差。

（√）35．冷底子油是由石油沥青和溶剂配制成的溶液，在常温下可以涂刷。

（×）36．炎热地区屋面防水可以选用100号石油沥青。

（×）37．道路及建筑石油沥青的牌号越低，针入度越大。

四、简答题

1．为什么说材料的体积密度是一项重要的基本性质？

答：根据体积密度可以说明材料的其它一些性质；同类材料体积密度大说明其孔隙小，吸水率一般也小，强度、抗冻性、抗渗性好，导热系数大。

2．为什么石灰的耐水性差？

答：若石灰浆体尚未硬化之前，就处于潮湿环境中，由于石灰中的水分不能蒸发出去，则其硬化停止；若是已硬化的石灰，长期受潮或受水浸泡，则由于Ca(OH)2易溶于水，甚至会使已硬化的石灰溃散。所以石灰的耐水性很差。

3．影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素有哪些？

答：影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素：水泥的熟料矿物组成及其细度、水灰比、石膏的掺量、环境温度和湿度、龄期和外加剂。

4．水泥的细度指的是什么，水泥的细度对水泥的性质有什么影响？

答：水泥的细度是指水泥颗粒粗细的程度。通常水泥越细，凝结硬化速度越快，强度（特别是早强强度）越高，收缩也增大。但水泥越细，越易吸收空气中水分而受潮形成絮团，反而会使水泥活性降低。此外，提高水泥的细度要增加粉磨时的能耗，降低粉磨设备的生产率，增加成本。

5．对于受潮已大部分结成硬块的水泥，请写出你的处理意见。

答：这种水泥已不能作为水泥使用，可以将它粉碎、磨细，作为混合材料掺入水泥。

6．如何确定混凝土的强度等级？混凝土强度等级如何表示？

答：混凝土的强度等级按混凝土的“立方体抗压强度标准值”来确定，而立方体抗压强度标准值是指用标准方法测定的抗压强度总体分布中一个值，具有95%的强度保证率。强度等级的表示方法是用符号“C”和“立方体抗压强度标准值”两项内容表示。

7．提高混凝土抗压强度的措施有哪些？

答：可以采用的措施有：采用高标号水泥；采用干硬性混凝土混合料；采用湿热处理；采用机械搅拌和振捣；掺入减水剂和早强剂。

8．多孔砖和空心砖有何异同点？

答：（1）烧结多孔砖：孔洞率15%-35%；烧结空心砖：孔洞率35%以上。（2）多孔砖孔的尺寸小而数量多，空心砖孔的尺寸大而数量小。（3）多孔砖常用于6层以下建筑物承重部位，空心砖常用于非承重部位。

9．碳元素对钢材性能的影响如何？

答：碳是决定钢材性质的主要元素。钢材随含碳量的增加，强度和硬度相应提高，而塑性和韧性相应降低。当含量超过1%时，钢材的极限强度开始下降。此外，含碳量过高还会增加钢的冷脆性和时效敏感性，降低抗腐蚀性和可焊性。

10．低合金结构钢有何特点？采用这种钢有什么技术、经济意义？

答：低合金结构钢强度高，塑性和韧性好，即综合性能好，并且耐低温、耐腐蚀能力强，质量稳定。使用它可节约钢材。

五、计算题

1.某种材料密度为2.6g/cm3，体积密度为1.8 g/cm3。将—重954克的这种材料试块放入水中，充分吸水后取出称重为1086克。求：材料的孔隙率、质量吸水率、开口孔隙率和闭口孔隙率。

解：孔隙率：P=(1−ρ0ρ)×100%=(1−1.82.6)×100%=30.77%

质量吸水率：W=m2−m1m1×100%=1086−954954×100%=13.84%

开口孔隙率：PK=W0=W⋅ρ0=13.84%×1.8=24.91%

闭口孔隙率：PB=P−PK=30.77%−24.91%=5.86%

2. 一块烧结砖，其尺寸符合要求（240×115×53mm），当烘干至恒重时为2500g，吸水饱和后为2900g，将该砖磨细过筛，再烘干后取50g，用比重瓶测得其体积为18.5cm3。试求该砖的吸水率、密度、体积密度及孔隙率。

解：质量吸水率：

密度：（g/ cm3）

体积密度：（g/ cm3）

孔隙率：

质量吸水率：W=×100％=(954.1－905)/905×100％=5.4％

3. 烧结普通砖，其尺寸为24.0×11.5×5.3cm，已知孔隙率为37％，质量为2750g，烘干后为2487g，浸水饱和后为2935g。试求该砖的体积密度、密度、质量吸水率、开口孔隙率及闭口孔隙率。

解：体积密度：ρ0=2487(24×11.5×5.3)=1.7（g/ cm3）

密度：ρ=ρ0(1−P)=1.7(1−0.37)=2.7（g/ cm3）

质量吸水率：

开口孔隙率：PK=W0=W⋅ρ0=1.7×0.18=31%

闭口孔隙率：PB=P−PK=0.37−0.31=6%

4. 混凝土组合料经试拌调整后，各种材料用量为：水泥3.10kg，水1.86kg，砂6.24kg，碎石12.48kg，测得拌和料体积密度为2500kg/m3。试计算每m3混凝土各种材料用量。

解：（1）试拌材料总量：3.1+1.86+6.24+12.48＝23.68（kg）

（2）水泥：C＝（3.1/23.68）×2500＝327（kg/m3）

（3）水：W＝（1.86/23.68）×2500＝196（kg/m3）

（4）砂：S＝（6.24/23.68）×2500＝659（kg/m3）

（5）石：G＝（12.48/23.68）×2500＝1318（kg/m3）

5. 混凝土试验室配合比为1:2.28:4.47（水泥：砂子：石子），水灰比为0.64，每立方混凝土水泥用量为286kg。现场测得砂子的含水量为3%，石子的含水量为1%。试计算施工配合比及每立方混凝土各种材料的用量。

解：水泥用量：mc’=mc=286kg

砂子用量：ms’= ms（1+ws）=286×2.28×（1+3%）=672kg

石子用量：mg’= mg（1+wg）=286×4.47×（1+1%）=1291kg

用水量：mw’= mw- msws- mg wg=286×0.64-625×3%-1278×1%=151kg

施工配合比：水泥：水：砂子：石子=286:151:672:1291=1:0.53:2.25:4.51

6.水泥标号为425号，其富余系数为1.13。石子采用碎石，其材料系数A＝0.46，  B＝0.52。试计算配制C25混凝土的水灰比（σ＝5.0Mpa）。

解： （1）fcu=fcu,k+1.646σ=25+1.646×5＝33.23（Mpa）

（2）W/C＝Afc(fcu+ABfc)

＝0.46×1.13×42.5(33.23+0.46×0.52×1.13×42.5)＝0.49

已知混凝土试拌调整合格后各材料用量为：水泥5.72kg，水4.3kg，砂9.0kg，石子18.4kg，测得拌和料表观密度为2400kg/m3，试求其基准配合比（以1 m3混凝土中各材料用量表示）。

解：（1）试拌材料总量：5.72+4.3+9.0+18.4＝37.42（kg）

（2）水泥：C＝（5.72/37.42）×2400＝367（kg/m3）

（3）水：W＝（4.3/37.42）×2400＝276（kg/m3）

（4）砂：S＝（9.0/37.42）×2400＝577（kg/m3）

（5）石：G＝（18.4/37.42）×2400＝1180（kg/m3）